湖南省建设科技与建

筑节能协会团体标准

T/HCBA

T/HCBA×××-2020

气凝胶绝热涂料建筑应用技术规程

Technical specification for building application of aerogel insulation coating

（征求意见稿）

2020-×-×-发布                            2020-×-×-实施

湖南省建设科技与建筑节能协会  发布

前   言

为了满足气凝胶绝热涂料建筑应用的需要，在气凝胶绝热涂料建筑应用的设计、施工与验收规定等方面提供成套技术成果，结合湖南省系统解决气凝胶绝热涂料建筑应用中的技术问题，为气凝胶绝热涂料建筑应用在设计、施工与验收规定等方面提供依据，编制本规程。

规程编制组在编制研究过程中，以国家、行业和湖南省现行有关标准为依据，进行了必要的试验，总结了气凝胶绝热涂料建筑应用工程中的实践经验，借鉴了其它同类建筑工程的经验和标准的条文，结合湖南省具体情况而编制。

规程内容包括总则、术语、材料、设计、施工、质量验收，共分6章，对气凝胶绝热涂料建筑应用中的材料性能、技术要求、设计与施工及验收等作了相应较系统的具体规定。

经规程编制组多次讨论，形成多稿，反复修改，现形成征求意见稿，请生产、设计、科研、管理、施工等单位和专家提出宝贵意见。

有关意见请发至

mgbyrh@163.com

万分感谢！

目 次

1 总则……………………………………………………………………………1

2术语和符号……………………………………………………………………1

2.1术语 ………………………………………………………………………1

2.2符号 ………………………………………………………………………1

3 材料……………………………………………………………………………1

3.1一般规定 …………………………………………………………………1

3.2气凝胶绝热涂料系统……………………………………………………1

4 设计……………………………………………………………………………1

4.1一般规定…………………………………………………………………1

4.2热工设计…………………………………………………………………1

4,3构造设计…………………………………………………………………1

4.4既有建筑节能改造设计…………………………………………………1

5 施工……………………………………………………………………………1

5.1一般规定…………………………………………………………………1

5.2施工准备…………………………………………………………………1

5.3施工工艺…………………………………………………………………1

6质量验收………………………………………………………………………1

6.1一般规定…………………………………………………………………1

6.2主控项目…………………………………………………………………1

6.3一般项目…………………………………………………………………1

本规程用词说明…………………………………………………………………1

引用标准名录……………………………………………………………………1

附：条文说明……………………………………………………………………1

Contents

1 General provisions………………………………………………………………1

2 Terms and symbols………………………………………………………………2

2.1 Terms………………………………………………………………………….2

2.2 Symbols……………………………………………………………………..3

3 Materials………………………………………………………………………3

3.1 General requirements………………………………………………………3

3.2 Aerogel insulation coating system…………………………………………4

4 Design………………………………………………………………………………6

4.1 General requirements………………………………………………………6

4.2 Thermal insulation design…………………………………………………6

4.3 Structure design…………………………………………………………7

4.4 Energy saving renovation for existing building…………………………7

5 Construction……………………………………………………………………9

5.1 General requirements……………………………………………………9

5.2 Construction preparation………………………………………………9

5.3 Construction process…………………………………………………11

6 Quality acceptance…………………………………………………………14

6.1 General requirements……………………………………………………14

6.2 Master items………………………………………………………………15

6.3 General items………………………………………………………………15

Explanation of wording in this specification…………………………………17

List of quoted standards…………………………………………………………18

Addition: Explanation of provisions…………………………………………20

1总则

1.0.1 为促进气凝胶绝热涂料在建筑工程中的应用，确保工程质量，规范气凝胶绝热涂料工程的设计、施工和验收，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于湖南省新建、改建及扩建的一般工业与民用建筑采用气凝胶绝热涂料的设计、施工和验收。

1.0.3 气凝胶绝热涂料在建筑工程中的应用，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和湖南省现行相关标准的规定。

2术语和符号

2.1 术语

2.1.1 气凝胶绝热涂料 aerogel insulation coating

以气凝胶为主要填料，利用合适的稳定剂将其分散均匀制成浆料，并选用具有针对性的成膜剂与其他助剂混合制备而成。

2.1.2 气凝胶绝热涂料系统 aerogel insulation coating system

涂覆于建筑物墙体或顶棚表面，由多层气凝胶绝热涂料涂层复合的，施涂后形成总干膜厚度大于2.0mm的，具有装饰、隔热和保温功能的涂层系统。

2.1.3 气凝胶专用底涂漆  special primer coating with aerogel

以功能性材料及助剂等配制而成，涂装在气凝胶绝热专用腻子的基层面上，起抗碱封闭和憎水作用，并对基层起增加粘结强度作用的涂层。

2.1.4 气凝胶绝热中涂漆  insulation intermediate coating with aerogel

以纳米气凝胶微粉为主要功能材料制备的具有绝热功能的膏状中间层涂料，施涂后干膜厚度不应小于1.0mm。

2.1.5 气凝胶绝热面涂漆  insulation flat top coating with aerogel

以纳米气凝胶微粉为主要功能材料制备的具有装饰、绝热功能的面层涂料，分为平涂型和质感型。

2.1.6  液态纳米保温腻子  liquid nano thermal insulation putty

以陶瓷真空微珠微粉为主要功能材料，以聚合物胶粉和无机材料为粘结料，与功能性材料及助剂等配制而成，填嵌墙面基层的孔隙，既具有建筑外墙用柔性腻子的作用，又具有保温作用，为气凝胶绝热涂料提供符合要求的基层专用液态保温腻子材料。

2.2 符号

K——外墙、屋面、内墙或楼面等建筑构造实体未使用气凝胶绝热涂料系统的传热系数[W/(K·m2)]；

K´——外墙、屋面、内墙或楼面等建筑构造实体使用气凝胶绝热涂料系统后的传热系数[W/(K·m2)]；

R——气凝胶绝热涂料系统的热阻（K·m2/W）。

3材料

3.1　一般规定

3.1.1　气凝胶绝热涂料系统的选用应遵循安全可靠、节能环保、无毒无害、防火耐久、防霉抗污的原则。

3.1.2　气凝胶绝热涂料系统依附的基层应是建筑墙体、屋面、楼板等结构层实体。当结构层实体上覆有找平层时，基层应是找平层。

3.1.3　气凝胶绝热涂料系统的类型及规格应根据工程特性、地理位置、围护结构使用部位等情况选用。

3.1.4 气凝胶绝热涂料系统围护结构外表面类型有害物质限量应符合现行国家标准《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408的规定。

3.1.5 气凝胶绝热涂料系统围护结构内表面类型有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的规定。

3.2　气凝胶绝热涂料系统

3.2.1　气凝胶绝热涂料系统用在围护结构表面外露类型时，系统由液态纳米保温腻子、底涂漆、中涂漆、面涂漆组成，气凝胶绝热涂料系统用在围护结构表面内置类型时，系统由液态纳米保温腻子、底涂漆、中涂漆组成，气凝胶绝热涂料系统产品应符合现行的有关规定，同时其主要性能指标还应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 建筑用气凝胶绝热涂料系统的主要性能指标

| 序号 | 检验项目 |  | 用在围护结构外表面 | 用在围护结构内表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐人工气候老化性 | 外观不起泡，不剥落，无裂纹 | ≥2000h | ≥300h |
| 2 | 热阻，K·m2/W |  | ≥0.60 | ≥0.40 |

注：1 液态保温腻子涂层厚度不应小于2mm，底涂漆涂层两道，中涂漆涂层厚度不应小于1mm，面涂漆涂层两道。

2 第1项检测方法按现行团体标准《建筑用真空陶瓷微珠绝热系统》T/CECS 10002中规定的测试方法测试。

3热阻检测方法按现行国家标准《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484的规定，先检测已知热阻的标准板（带表皮挤塑聚苯板，板厚30mm，导热系数应≤0.03W/m.K）的传热系数K板，而后在标准板的一面（检测时作为冷侧面）涂刷气凝胶绝热涂料系统。干燥后测量其厚度（用游标卡尺）和测试其传热系数K测，涂料层热阻计算公式为： R=1/K测-1/K板

3.2.2　用于建筑外墙时，液态纳米保温腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T157的有关规定，并应满足表3.2.2的规定。

表3.2.2 液态纳米保温腻子的技术要求

| 检验项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 无结块、均匀 | JG/T157 |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍 |  |
| 干燥时间（表干）/h ≤ |  | 5 |  |
| 打磨性 |  | 手工可打磨 |  |
| 吸水量g/10min ≤ |  | 2.0 |  |
| 耐碱性/h |  | 48，无异常 |  |
| 耐水性/h |  | 96，无异常 |  |
| 粘结强度/MPa | 标准状态≥ | 0.60 |  |
|  | 冻融循环（5次）≥ | 0.40 |  |
| 腻子膜柔韧性/mm |  | 直径50mm，无裂纹 |  |
| 动态抗开裂性/mm |  | ≥0.04，＜0.08 |  |
| 初期干燥抗裂性/h |  | 6，无裂纹 |  |
| 热工性能 | 导热系数W/（m·K）≤ | 0.050 | GB/T20473 |
|  | 2mm厚热阻K·m2/W ≥ | 0.040 |  |
| 燃烧性能 |  | A2级 |  |

3.2.3 用于建筑内墙时，液态纳米保温腻子应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T298的有关规定，并应满足表3.2.2的规定。

3.2.4 气凝胶绝热涂料层的技术要求，除应符合相应国家、行业和地方标准的规定外，还应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 气凝胶绝热涂料层的技术要求

| 检验项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 正常 | GB/T9755 |
| 容器中状态 |  | 无硬块、搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 |  |
| 低温稳定性 |  | 搅拌后无硬块、凝聚及分离现象，呈均匀状态 |  |
| 干燥时间（表干）/h ≤ |  | 2 |  |
| 耐水性/h |  | 96，无异常 |  |
| 耐碱性/h |  | 48，无异常 |  |
| 耐酸性/h |  | 48，无异常 | JG/T206 |
| 耐洗刷性/次≥ |  | 2000（底涂层、中涂层除外） | GB/T9755 |
| 对比率（白色或浅色）≥ |  | 0.93 （底涂层、中涂层除外） |  |
| 粘结强度/MPa | 标准状态≥ | 0.60 | GB/T9779 |
|  | 浸水后≥ | 0.50 |  |
| 耐人工老化性 | 白色和浅色/h | 600，不起泡、不剥落、无裂纹 | GB/T9755 |
|  | 粉化/级≤ | 1 |  |
|  | 变色/级≤ | 2 |  |
| 耐沾污性（白色或浅色）/% ≤ |  | 15（底涂层、中涂层除外） |  |
| 涂层耐温变性（5次循环） |  | 不粉化、不剥落、不起泡、无裂纹、无明显变色 |  |
| 有害物质限量 |  | 符合GB24408的要求 | GB24408 |
| 透水性 |  | 放置24h，透水小于2 ml | GB/T9779 |
| 底涂层热阻（0.2mm厚二道） |  | ≥0.045K·m2/W | GB/T8484 |
| 中涂层热阻（1mm厚） |  | ≥0.332K·m2/W |  |
| 中涂层热阻（2mm厚） |  | ≥0.664K·m2/W |  |
| 面涂层热阻（0.2mm二道） |  | ≥0.090K·m2/W |  |

3.2.5 气凝胶绝热涂料系统和金属面的粘接性能指标中涂层附着力除应符合表3.2.5的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑装饰铝单板》GB/T23443-2009中的相关规定，同时涂层抗开裂或抗脱落的能力应根据《彩色涂层钢板及钢带试验方法》GB/T13448-2006中弯曲试验的要求进行测试，并应满足基底弯曲试验涂层延展无裂纹的相关要求。

表3.2.5 气凝胶绝热涂料系统和金属面的粘接性能指标中附着力的性能要求

| 附着力 | 干式 | 划格法0级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿式 | 划格法0级 |  |
|  | 沸水煮 | 划格法0级 |  |
| 铅笔硬度 |  | ≥1H | ≥4H |

3.2.6　气凝胶绝热涂料系统涂饰中配套使用的材料应与选用的气凝胶绝热涂料系统相容，其相容性技术指标应符合表3.2.6的规定。

表3.2.6 与气凝胶绝热涂料系统配套的材料相容性技术指标

| 耐水性（96h） | 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 | 《建筑用真空陶瓷微珠绝热系统》 T/CECS 10002-2017中6.4的规定进行 |
| --- | --- | --- |
| 耐冻融性（5次） |  |  |

3.2.7  耐碱玻璃纤维网布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的有关规定。

4设 计

4.1一般规定

4.1.1 气凝胶绝热涂料体系应保证使用安全性、防火安全性和环境安全性,并保证整个系统的使用性能和耐久性能。

4.1.2 建筑外墙气凝胶绝热涂料体系应具有耐酸雨性，应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。

4.1.3  建筑外墙气凝胶绝热涂料体系应具有抗裂防渗性能。

4.1.4  在正确使用和正常维护条件下，建筑围护结构室外侧气凝胶绝热涂料体系的使用年限不应低于国家标准规定的2倍，且不低于20年；建筑围护结构室内侧气凝胶绝热涂料体系的使用年限不应低于国家标准规定的2.5倍，且不低于25年。当表面涂料层的隔热保温性能、装饰性能不能满足要求时，应及时维修。

4.1.5 气凝胶绝热涂料体系应能适应基层的正常变形而不产生剥落、空鼓或裂缝。

4.2热工设计

4.2.1  采用气凝胶绝热涂料体系的建筑物围护结构，其围护结构热工设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176和现行湖南省工程建设地方标准《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的要求。

4.2.2　采用气凝胶绝热涂料系统的建筑外墙外保温系统，其性能要求及构造应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的有关规定。

4.2.3　建筑围护结构采用气凝胶绝热涂料系统进行节能设计时，液态纳米保温腻子层的导热系数或热阻可按表3.2.2取值，修正系数 取1.25；底涂漆、中涂漆和面涂漆层的热阻可按表3.2.3取值；气凝胶绝热涂料系统热阻取各层热阻之和。

4.2.4　当采用规定性的围护结构热工限值指标进行节能设计时，使用气凝胶绝热涂料系统的外墙、屋面、内墙或楼面等建筑构造实体的传热系数应按下式计算：

K´= 1/(R+1/K)                    （4.2.4）

式中：K´——外墙、屋面、内墙或楼面等建筑构造实体使用气凝胶绝热涂料系统后的传热系数[W/(K·m2)]；

K——外墙、屋面、内墙或楼面等建筑构造实体未使用绝热系统的传热系数[W/(K·m2)]；

R——气凝胶绝热涂料系统的热阻（K·m2/W），按本规程4.2.3规定取值。

4.2.5　采用气凝胶绝热涂料系统进行建筑围护结构内保温设计时，结构性冷热桥部位的热工计算，应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和现行湖南省工程建设地方标准《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的有关规定。

4.2.6 气凝胶绝热涂料体系与其他保温系统复合使用时，复合保温系统应符合以下规定：

1 外保温系统应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144等的有关规定；

2 内保温系统应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261等的有关规定。

4.3构造设计

4.3.1  应根据使用的涂饰材料和建筑物的特点，对建筑物的外涂饰面做必要的设计和建筑技术处理。

外观颜色应从建筑外墙隔热保温复层涂料的色卡中选定颜色，色卡之外的颜色由工程项目方负责提供、确认，封样为据。外观颜色宜采用浅色或白色。

4.3.2  采用气凝胶绝热涂料系统的外墙，其防水设计可根据当地年降水量、基本风压等情况确定做法，并应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235的有关规定。

4.3.3　使用气凝胶绝热涂料系统的屋面，其防排水设计、保温系统性能和构造层应符合现行国家标准《屋面工程技术规程》GB 50345的有关规定。

4.3.4　非金属材料基层（包括钢筋混凝土、砌体墙体等，当有找平层时，基层指找平层）上采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型的基本构造应包括基层（找平层）、腻子层、底涂层、中涂层、面涂层（表4.3.4）。

表4.3.4　非金属材料基层采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型基本构造

| 基本构造 | 构造层 | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①基层 （找平层） | 钢筋混凝土、砌体墙体等，当有找平层时，基层指找平层 | 外 内 |
|  | ②腻子层 | 液态纳米保温腻子 |  |
|  | ③底涂层 | 气凝胶专用底涂漆 |  |
|  | ④中涂层 | 气凝胶绝热中涂漆 |  |
|  | ⑤面涂层 | 气凝胶绝热面涂漆 |  |

4.3.5　非金属材料基层（包括钢筋混凝土、砌体墙体等，当有找平层时，基层指找平层）采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型的基本构造应包括基层（找平层）、腻子层、底涂层、中涂层（表4.3.4中不含面涂层）。

4.3.6　非金属材料基层墙体和屋面（包括钢筋混凝土、砌体墙体等）的保温层外采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型的基本构造应包括墙体或屋面（找平层）、界面层、保温层、基层（抗裂防水层）、专用底涂层、中涂层、面涂层（表4.3.6），其中保温层的抗裂防水层为气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型的基层。

表4.3.6  非金属材料基层（含保温层）采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型基本构造

| 基本构造 | 构造层 | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①墙体或屋面 （找平层） | 钢筋混凝土墙、砌体墙等 | 外 内 |
|  | ②界面层 | 界面层 |  |
|  | ③保温层 | 保温层 |  |
|  | ④基层 （抗裂防水层） | 基层（抗裂防水层） |  |
|  | ⑤腻子层 | 液态纳米保温腻子 |  |
|  | ⑥底涂层 | 气凝胶绝热底涂漆 |  |
|  | ⑦中涂层 | 气凝胶绝热中涂漆 |  |
|  | ⑧面涂层 | 气凝胶绝热面涂漆 |  |

4.3.7　非金属材料基层墙体和楼面（包括钢筋混凝土、砌体墙体等）的保温层外采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型的基本构造应包括墙体或楼面（找平层）、界面层、保温层、基层（抗裂防水层）、腻子层、底涂层、中涂层（表4.3.6中不含面涂层），其中保温层的抗裂防水层为气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型的基层。

4.3.8　金属材料基层（墙体和屋面）采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型的基本构造应包括基层、防锈漆层、腻子层、底涂层、中涂层、面涂层（表4.3.8）。

表4.3.8　金属材料基层采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型基本构造

| 基本构造 | 构造层 | 材料名称 | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①基层 | 基层 | 外 内 |
|  | ②防锈漆层 | 防锈漆层 |  |
|  | ③腻子层 | 液态纳米保温腻子 |  |
|  | ④底涂层 | 气凝胶绝热底涂漆 |  |
|  | ⑤中涂层 | 气凝胶绝热中涂漆 |  |
|  | ⑥面涂层 | 气凝胶绝热面涂漆 |  |

4.3.9　金属材料基层（墙体和楼面）采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型的基本构造应包括基层、防锈漆层、腻子层、底涂层、中涂层（表4.3.8中不含面涂层）。

4.3.10 气凝胶绝热涂料系统用于建筑围护结构外表面时，宜结合建筑造型设置分格缝，防水密封设计应符合下列规定：

1 檐口、窗台、阳台、线脚等构造应设置滴水线（槽）；

2 女儿墙、阳台栏杆压顶的顶面应有指向内侧的泛水坡；

3 坡屋面檐口应超出外墙面；

4 外墙上安装的设备、穿墙管线或支架等应固定于基层上，并应做好密封和防水设计；

5 基层墙体变形缝处应做好防水和保温构造处理。

4.3.11当基层设置找平层时，找平层应与基层墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。

4.3.12基层应符合下列规定：

1基层应牢固、无开裂、掉粉、起砂、空鼓、剥离、爆裂点和附着力不良的旧涂层等；

2基层表面应平而不光、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝（线） 应深浅一致且横平竖直；允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB 50210的规定；

3基层应清洁、表面无灰尘、浮浆、锈斑、霉点和析出盐类等杂物；

4基层含水率不应大于10%，且不应小于或等于8%； pH值不得大于10。

4.3.13 气凝胶绝热涂料直接施涂于建筑外墙实体外表面时，宜选用普通型耐水腻子找平；与外墙外保温系统复合使用时，应选用柔性耐水腻子找平。

4.3.14 气凝胶绝热涂料直接施涂于建筑墙体实体内表面时，宜选用一般型腻子找平；与外墙内保温系统复合使用时，应选用柔韧性腻子找平；有耐水和高粘结强度要求时应选用耐水型腻子。

4.3.15金属材料基层采用气凝胶绝热涂料系统时，表面应清洁、干燥并应进行防锈处理。

4.4 既有建筑节能改造设计

4.4.1既有建筑节能改造工程应在对既有建筑安全、功能和热工性能等进行诊断和预评估的基础上制定改造方案。方案应兼顾建筑外立面的装饰效果，并应满足外墙及屋面保温、隔热、防火、防水等要求。

4.4.2对旧墙面进行节能改造时，应视不同基层情况进行不同处理：

1 涂料饰面，宜使用钢丝刷将原有饰面刷去，并铲除酥松部位后采用水泥砂浆修补至符合涂饰施工要求。

2 旧面砖或马赛克等饰面，应对涂料基层进行检查，将饰面空鼓或酥松部位铲除并修补后，整体采用界面剂进行处理，界面剂与旧饰面粘结强度不应小于0.4MPa。

3 清水混凝土、素砖墙面、水刷石等饰面也应进行界面剂处理，界面剂与旧饰面粘结强度不应小于0.4MPa。

4.4.3 既有屋面节能改造工程设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50315和《坡屋面工程技术规范》GB50693的要求。

5 施工

5.1一般规定

5.1.1 施工前，施工单位应按设计文件要求和工程实际编制专项施工方案并经建设、监理单位审查批准。施工单位应对施工作业人员进行技术交底和专业技术培训。

5.1,2 气凝胶绝热涂料系统应按设计文件和专项施工方案施工。

5.1.3 气凝胶绝热涂料系统所用的材料应有产品合格证书和性能检测报告，系统性能和材料的品种、规格、性能应符合设计和本规程的规定。材料进场应按规定见证取样送检，并应提供检验报告。

5.1.4 气凝胶绝热涂料系统涂饰施工温度不宜低于5℃，且施工温度范围应符合产品说明书要求。施工时，空气相对湿度不宜大于85%。当遇大雾、6级及以上大风天气和雨天时，应停止户外施工。

5.1.5 气凝胶绝热涂料系统涂饰施工的安全防护、劳动保护、防火措施等应按现行国家标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风诤化》GB6514和《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB7691等的有关规定执行。

5.1.6 施工过程中和施工完成后应做好半成品、成品的保护。

5.2施工准备

5.2.1 气凝胶绝热涂料系统用于外墙时，施工前应符合下列规定：

1 基层墙体处理及质量要求应符合本规程第4.3.11和4.3.12条的规定；

2 基层表面应干燥，有足够的养护期，混凝土基层养护期不少于28天；外墙外保温基层养护不少于14天；抹灰找平基层养护期不少于7天；

3 外门窗洞口应通过验收，洞冂尺寸、位置应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T5824等的有关规定和设计要求，门窗框或附框应安装完毕，门窗框与墙体间隙应已密封处理；

4 外墙安装的设备或管道应固定在基层墙体上，并应做密封和防水处理；伸出墙面的消防梯、水落管、空调器等外墙附属构件的预埋件和各种进户管线预埋件、连接件应安装完毕，并预留出外保温系统厚度。

5.2.2 气凝胶绝热涂料系统用于内墙时，施工前应符合下列规定：

1 基层墙体处理及质量要求应符合本规程第4.3.11和4.3.12条的规定；

2 基层表面应干燥，有足够的养护期，混凝土基层养护期不少于28天；保温基层养护不少于14天；抹灰找平基层养护期不少于7天；

2 外门窗应安装完毕；水暖及装饰工程需要的管卡、挂件等预埋件应留出位置或预埋完毕；电气工程的暗管线、接线盒等应预埋完毕,并应完成暗管线的穿线工作。

5.2.3 气凝胶绝热涂料系统施工现场存放应符合下列规定：

1 材料应存放于阴凉干燥且通风的环境内，贮存温度应为5℃~40℃。存放地点应防止阳光直射，并应符合国家有关可燃品的消防规定。

2 材料应按品种、批号、颜色分别堆放。

5.2.4 涂饰施工前应根据工艺要求配备涂饰机具及计量器具。

5.2.5 大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板工程，并经建设相关各方确认后方可进行工程施工。样板工程应保留至竣工。

5.2.6 当旧墙面翻新需重涂气凝胶绝热涂料时，选用气凝胶绝热涂料的类型和性能应与原饰面层相匹配。必要时选用界面剂处理原饰面层，确保新涂层质量。并应制定旧墙面的修补方案。

5.3 施工工艺

5.3.1 气凝胶绝热涂料系统施工应按“基层处理、腻子层、底涂层、中涂层、面涂层”的顺序进行，并应符合下列规定：

1 涂饰材料应干燥后方可进行下一道工序施工；

2 每道涂料应涂饰均匀，各层涂饰材料应结合牢固。

5.3.2 基层处理应符合下列规定：

1 在墙体、屋面和顶棚表面施涂气凝胶绝热涂料系统，应进行缝隙填补加固、平整度修补；

2 基层表面应清理干净；

3 当基层表面含水率大于10%时，宜晾干至10%以下；当基层面含水率小于或等于8%，宜进行喷水湿润，晾至表面无水渍后，用外墙界面剂进行毛化处理；

4 当基层表面pH值大于10时；宜用耐水耐碱腻子刮涂封闭；

5金属材料的基层表面应清理干净，无油污、锈蚀、粉尘、毛刺、残渣、漆皮等，并应选用多功能防锈底漆涂刷处理。

5.3.3 腻子涂刮应符合下列规定：

1 应满刮腻子、分层进行，刮涂层数宜为2道~3道。每道腻子厚度不应大于2mm，腻子与基层间及腻子层间应粘结牢固；

2 两道腻子施工间隔时间应根据环境温湿度确定，且不宜少于24h；

3 外墙满刮腻子时，应铺贴网格布作为加强层；

4 每道腻子打磨后应扫除粉尘，最后一道腻子应打磨至平整。

5.3.4 气凝胶绝热底涂漆按产品说明书的要求搅拌均匀，可用刷涂、辊涂或喷涂工艺进行，封底涂料施涂应均匀、完全，避免刷的过厚或漏刷。

5.3.5 可用刷涂、辊涂或喷涂工艺进行气凝胶绝热中涂漆施工，并应符合下列规定：

1 刮涂施工应分层进行，每道厚度不应大于1mm，各层间应压实粘结牢固；

2 两道施工间隔时间应根据环境温湿度确定，且不宜小于24h；

3 气凝胶绝热中涂漆严禁打磨，当平整度要求高时，宜在气凝胶绝热中涂漆施工完成后再施涂找平腻子一道。

5.3.6 气凝胶绝热面涂漆施工应符合下列规定：

1 应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件，由专人按产品说明书调配产品，不得随意加稀释剂或水；

2 同一墙面或同一作业面同一颜色的涂饰应用相同批号的材料；

3 施涂宜用辊涂、刷涂或喷涂工艺进行。辊涂和刷涂时应充分盖底，不透虚影，表面均匀。喷涂时应控制涂料粘度和喷枪压力，保持涂层均匀、不露底、不流坠、色泽均匀。

5.3.7 外墙涂饰施工应自上而下、先细部后大面进行，材料的涂饰施工分段应以墙面分格缝（线）、阴阳角或落水管为分界线，并应做好接茬部位的处理。

5.3.8 气凝胶绝热涂料系统的内外墙体施工工序应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8气凝胶绝热涂料系统围护结构施工工序

| 次序 | 工序名称 |
| --- | --- |
| 1 | 基层处理 |
| 2 | 粗腻子刮涂 |
| 3 | 液态纳米保温腻子刮涂 |
| 4 | 涂饰专用底涂漆 |
| 5 | 涂饰中涂漆 |
| 6 | 涂饰第一遍面涂漆 |
| 7 | 涂饰第二遍面涂漆 |

注：面层可根据需要增加涂刷遍数。

5.3.9 气凝胶绝热涂料系统施工完毕，应按材料的特点进行养护。

5.3.10 施工后应根据产品特点采取成品保护措施。

5.3.11 被污染的部位，应在涂饰材料未干时清除。

6质量验收

6.1一般规定

6.1.1 气凝胶绝热涂料系统施工质量验收应按国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29等的有关规定执行。

6.1.2 气凝胶绝热涂料系统的组成材料进场时，应提供产品合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告等。并应按表6.1,2的规定进行抽样复验，抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411对于检查数量的规定。复验应为见证取样送检。

表6.1.2 材料进场复验项目

| 材料名称 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 液态纳米保温腻子 | 导热系数 |
| 底涂漆、中涂漆、面涂漆 | 热阻 |

6.1.3 施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行节能保温分项工程验收。

6.1.4 应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层及其处理；

2 脚手架洞眼、各种孔洞处理；

3 腻子层的施工；

4 底涂漆的施工；

5 气凝胶绝热中涂漆的施工。

6.1.5 气凝胶绝热涂料系统的竣工验收应提供下列资料，并应纳入竣工技术档案：

1 设计文件、图纸会审和设计变更的技术文件；

2 有效期内的型式检验报告，主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

3 经认可的施工方案和施工技术交底；

4 隐蔽工程验收记录和图像资料；

5 检验批、分项工程验收记录；

6 其他必要资料。

6.1.6 气凝胶绝热涂料系统的检验批划分应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.2 主控顼目

6.2.1 气凝胶绝热涂料系统组成材料品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的系统型式检验报告、进场复验报告等质量证明文件。

6.2.2 液态纳米保温腻子、气凝胶专用底涂漆、气凝胶绝热中涂漆和气凝胶绝热面涂漆进场后，应按本规程第6.1.2条的规定进行现场抽样复验。

检验方法：随机抽样送检，检查复验报告。

6.2.3 气凝胶绝热涂料系统施工完成后应进行现场检验，现场检测值不应低于设计值的90%。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的墙面面积，在20000m2以内时应复验1次；当面积增加时，每增加10000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

6.2.4 气凝胶绝热涂料系统施工前应按设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.5 气凝胶绝热涂料系统构造做法应符合设计以及本规程的构造要求，并应按施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时应用抽样剖开检查或节能构造的现场实体检验方法。

检查数量：全数检查。

6.2.6 检查数量为每个检验批抽查不少于3处，气凝胶绝热涂料系统的施工应符合下列规定：

1 系统与基层必须粘结牢固，无剥落和空鼓现象。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

2 气凝胶绝热厚质中涂的厚度应符合设计要求。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录，用尺量检查。

6.2.7 涂饰工程的颜色、色泽、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

6.2.8 涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。

检验方法：观察；手摸检查。

6.3一般项目

6.3.1 气凝胶绝热涂料系统与其他装修材料和构件衔接处应吻合，界面应清晰。

检验方法：观察。

检验数量：全数检查。

6.3.2 围护结构内表面用气凝胶绝热涂料系统涂饰质量和检验方法应符合表6.3,2的规定。

表6.3.2 围护结构内表面用气凝胶绝热涂料系统涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂刷质量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 观察 |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、无刷纹 | 观察 |
| 5 | 接茬处明显涂刷接痕 | 无 | 观察 |

6.3.3 围护结构外表面用气凝胶绝热涂料系统涂饰质量和检验方法应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 围护结构外表面用气凝胶绝热涂料系统涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂刷质量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 反锈、泛碱、咬色 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 开裂 | 不允许 | 观察 |

6.3.4 气凝胶绝热涂料系统施工允许偏差和检验方法应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4气凝胶绝热涂料系统施工允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 表面平整度 | 4 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 装饰线、分色线直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行“。

# 引用标准名录

《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风诤化》GB 6514

《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB 7691

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《屋面工程技术规程》GB 50345

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《复层建筑涂料》GB/T 9779

《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780

《彩色涂层钢板及钢带试验方法》GB/T 13448

《建筑保温砂浆》GB/T 20473

《建筑装饰铝单板》GB/T 23443

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料》JG/T 206

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

《建筑用真空陶瓷微珠绝热系统》T/CECS 10002

《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001

《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003

《湖南省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 43/T202

湖南省建设科技与建筑节能协会团体标准

气凝胶绝热涂料建筑应用技术规程

Technical specification for building application of aerogel insulation coating

T/HCBA×××-2020

条文说明

1总则

1.0.1 随着我国建筑节能标准不断提高，越来越厚重的外墙外保温的弊端逐渐显现，如：外墙保温层开裂、脱落；外保温渗漏；外保温施工现场的火灾屡有发生。针对不同气候区的热工要求，选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的，还能延长建筑物的寿命。

二氧化硅气凝胶是一种由二氧化硅胶体粒子相互堆积构成三维纳米多孔网格结构，且在孔隙中充满气态分散介质的超轻固体材料。

而采用气凝胶等新型功能材料制备的气凝胶绝热涂料，是基于气凝胶材料的多孔网络结构，加工制成的新型建筑节能产品，能有效地阻隔热量传递，具有优良的绝热性能。产品具有厚度薄、绝热效果好、轻质、安全、环保等优点，能有效降低建筑能耗。尤其相较于传统的保温材料,在厚度、施工便捷性和安全性上均具有明显优势，已经成为当前建筑绝热市场的研发和应用的新热点，尤其适用于夏热冬冷地区的节能工程。

目前我国还没有一部专门针对气凝胶绝热涂料建筑应用的国家、行业或地方技术规程。本规程的编制就是为了推广应用这种新型建筑材料，充分发挥这种集建筑环保节能保温、隔热、防火、防水、装饰为一体，一材成型的多功能、多用途新材料的节能优点，使其在设计、施工上有章可循。

1.0.2 气凝胶绝热涂料的导热系数极低，保温层具有低导热、高发射性能，涂层间无接缝；燃烧性能等级达到A级；满足节能保温节能材料相关标准要求，能有效解决热桥问题，一般墙体涂抹气凝胶绝热涂料可与基体材料以及其它保温体系结合达到节能65%要求。其具有的一材多功能、多用途高性能技术指标尤其适合作建筑内外墙体、顶棚和各种工业冷热输送管道、锅炉等节能保温隔热装饰用，也适合在改建和扩建工程中使用，是一种性价比极高的集保温、防火、防水装饰于一体的新型建筑材料。

气凝胶绝热涂料系统也广泛用于装配式建筑的保温装饰一体化构件中。

1.0.3 气凝胶绝热涂料建筑应用，涉及设计、施工、验收以及材料等多方面，还与多个相关专业交叉。与本规程密切相关、应配套采用的国家和行业现行标准，主要有《建筑设计防火规范》GB50016、《民用建筑热工设计规范》GB50176、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411等。

2术语和符号

2.1 术语

2.1.1 这类气凝胶高温隔热涂料利用了气凝胶独特的纳米结构，因而具有显著的隔热效果。同时作为涂料，它的成膜性、粘附性等各项常规性能优良。

二氧化硅气凝胶新材料拥有纳米粒子强化的三维纳米级多孔骨架结构。从而使得气凝胶绝热涂料可以满足绿色建筑、超低能耗建筑的要求，达到隔热保温、美观等特性的高度和谐。同时，由于气凝胶属于无机不燃材料，防火安全性能已达到A1级标准。

2.1.2 涂层系统一般由液态纳米保温腻子、气凝胶专用底涂漆、气凝胶绝热中涂漆、气凝胶绝热面涂漆组成。

即由气凝胶绝热涂料经喷涂成膜，具有装饰、隔热和保温效果的保温腻子，底层涂料、中层涂料和面层涂料与共同组成的围护结构涂料装饰保温隔热体系。

气凝胶绝热涂料系统按是否直接起装饰作用，分为围护结构表面外露类型和围护结构表面内置类型二种，气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型不含面涂漆；按所处室内外的位置，分为围护结构外表面类型和围护结构内表面类型二种。

2.1.4 气凝胶绝热中涂漆涂装在底层漆和面层漆中间，主要起保温作用，并对基层起抗开裂作用的涂层。

2.1.5 气凝胶绝热面涂漆涂装在中涂漆之上，主要起高反射和高发射作用，同时也具有辅助保温作用，并对建筑物起装饰和保护作用的涂层。

2.2 符号

3材料

3.1　一般规定

3.1.1 气凝胶绝热涂料系统以薄体二维结构、界面功能为特征，与传统块体材料相比具有安全可靠、节能环保、无毒无害、防火耐久、防霉抗污等优点，丰富了我国绿色建材，不存在建筑全寿命周期的环境污染隐患问题。

3.1.2　基层是指混凝土、砌体墙体或金属面板等墙体、屋面或楼面结构（或构造）层，是气凝胶绝热涂料系统直接依托的工作面。当有找平层时，基层指找平层。当节能计算需要结合其他类型节能材料复合使用时，即外侧有下伏其他类型保温材料时，基层指该保温材料外侧的抗裂面层或护面层。

3.1.3　气凝胶绝热涂料系统的类型及规格应根据建筑所在的热环境赋存状态，参考工程特性、地理位置、围护结构使用部位等情况进行区分和选用。

3.1.4 气凝胶绝热涂料系统围护结构外表面类型的功能性组份是稳定性很好的材料，不会对其四周环境造成危害。由这些材料物理合成的绝热系统围护结构外表面类型在工程应用时，同样符合现行国家标准《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB 24408的规定。

3.1.5 气凝胶绝热涂料系统围护结构内表面类型的功能性组份是稳定性很好的材料，不会对其四周环境造成危害。由这些材料物理合成的绝热系统围护结构内表面类型在工程应用时，同样符合现行国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的规定。

3.2　气凝胶绝热涂料系统

3.2.1　气凝胶绝热涂料系统的物理性能远远优于常规优质涂料产品，其耐人工气候老化性指标甚至可达到6000h及以上；但在工程实际应用过程中，该项指标的测试时间过长，需要将近一年的时间来进行检验，可操作性极差，考虑到以上这些因素，故仍将绝热系统围护结构外表面类型的耐人工气候老化性指标规定为达到2000h及以上，将其作为基础指标检测。

底涂漆和面涂漆涂层每道不小于0.5mm，气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型不含面涂漆。保守起见，系统热工性能不含面涂漆反射保温隔热带来的指标提高值。同样保守起见，当计算围护结构传热阻值与热惰性指标相关时，不考虑气凝胶绝热涂料系统热惰性指标的贡献，即取气凝胶绝热涂料系统热惰性指标为0。

3.2.5 对于金属构造，根据基层条件不同，气凝胶绝热系统专用底涂层可直接涂覆在金属面上，故专用底涂漆除满足产品标准的要求外，还需满足与金属面的粘接性能指标。是参照《建筑外墙用腻子》JG/ T157、《建筑保温砂浆》GB/T20473的要求制定的。

3.2.6　气凝胶绝热涂料系统有以下两种使用工况：

1 气凝胶绝热涂料系统兼做饰面（不与饰面材料复合）；

2 气凝胶绝热涂料系统与饰面材料复合。

在气凝胶绝热涂料系统兼做饰面（不与饰面材料复合）的使用工况下，对于非金属构造，气凝胶绝热涂料系统必须含液态纳米腻子层，对于金属构造，除前述组成外，根据基层条件不同复合涂层也可不含液态纳米腻子层。

在气凝胶绝热涂料系统与饰面材料复合的使用工况下，对于非金属构造，复合涂层为气凝胶绝热涂料系统和饰面材料，对于金属构造，除前述组成外，根据基层条件不同复合涂层也可不含液态纳米腻子层。

气凝胶绝热涂料系统与配套材料之间的化学成分不同，当配套使用时成分中物质可能会发生有害的物理或化学作用，导致涂层出现各种病态现象，因此本规程对气凝胶绝热涂料系统与配套材料的相容性作了规定，在一定程度上解决了材料之间不匹配的问题。

4设 计

4.1一般规定

4.1.1 本条借鉴欧盟标准ETAG 004对外保温系统的基本要求提出的。

4.1.2酸雨天气是我国各大城市的通病，涂料表面层如果不具备耐酸性，直接影响着它的使用年限。在《外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料》JG/T206中规定，将试板浸泡在5%的硫酸溶液中，48h后取出，不能出现起泡、掉粉、明显变色等涂膜病态现象。

4.1.3 建筑外墙渗水是建筑工程质量通病之一，主要原因是墙体及抹灰层开裂，引起饰面层开裂渗水，因此气凝胶绝热涂料应具有一定拉伸强度和防渗水的性能。

4.1.4 气凝胶绝热涂料涂膜具有非常好的耐酸碱性、疏水性、高耐候性等，使用年限达到20年的要求已不成问题，通常国家的使用年限规定只有5~10年。同时，本条的规定有利于避免因降低工程造价而不能保证涂料工程质量的情况。由于在设计涂层系统时已经考虑了气凝胶绝热涂料对节能的影响或者说对建筑节能的贡献，因而，维修或翻新时仍应使用气凝胶绝热涂料进行施工。

4.1.5 气凝胶绝热涂料系统应具有抵抗主体结构变形的能力，主体结构的正常变形应不致造成系统中裂缝的形成或剥落和空鼓。系统应能抵抗由于温度和应力变化而产生的变形。

4.2热工设计

4.2.1 目前在实际应用中，有时遇到片面或过分强调建筑反射隔热涂料夏天的隔热作用，而忽视建筑冬天的保温要求，因而作出本条规定。这里围护结构是指建筑物的墙体、楼板、屋面。

4.2.3　气凝胶绝热涂料系统的热工性能没有考虑热反射的有利作用。设计时应根据国家和地方建筑节能设计标准要求，进行墙体热工性能计算，可调整腻子层和底涂层、中涂层、面涂层的厚度。

4.2.4　当使用气凝胶绝热涂料系统的建筑围护结构进行节能设计时，一般采用节能计算软件进行计算。但在现有节能计算软件中选用节能材料时必须输入导热系数、蓄热系数、热惰性指标等参数，由于这些材料参数基本上都是基于块体材料进行检测并为其设定的。界面材料因为没有厚度要求，其检测结果无法以块体材料的相关参数进行表述，如果要在现有节能计算软件中使用气凝胶绝热涂料系统，就必须输入具体的导热系数、蓄热系数、热惰性指标的材料参数，这就会涉及到如何通过气凝胶绝热涂料系统热阻换算得到等效的导热系数、蓄热系数、热惰性指标等材料参数的问题。为此，编制组考虑通过气凝胶绝热涂料系统热阻直接换算得出相应的材料参数进行节能设计计算，需要注意的是这些材料参数不属于试验检测数据，仅用于节能计算软件计算节能效果使用，不能作为气凝胶绝热涂料系统的材料参数检测数据。

当使用气凝胶绝热涂料系统的建筑围护结构进行建筑节能计算时，采用上述材料参数进行计算，才能将气凝胶绝热涂料系统的效果反映在围护结构的节能效果中。条文中给出了采用气凝胶绝热涂料系统热阻时的传热系数计算方法。

4.3构造设计

4.3.1  所谓浅色产品，为涂层明度值不小于80的高明度涂料，具有太阳光反射比大，反射太阳辐射的能力强的特点。

4.3.2  采用气凝胶绝热涂料系统的外墙，应保证其防水要求，防止涂层因墙体受潮而起皮、剥落。建筑外墙防水可根据当地年降水量、基本风压以及有无外保温措施等情况确定设防做法，防水层可采用防水涂料。

4.3.3　使用气凝胶绝热涂料系统的屋面，应保证其防水要求，防止涂层因屋面受潮而起皮、剥落。建筑屋面防水可根据当地年降水量、基本风压以及有无外保温措施等情况确定设防做法，防水层可采用防水砂浆或防水涂料。

4.3.4　涂料本身是一种装饰材料，气凝胶绝热涂料系统作为保温装饰功能层时，采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型。此时有气凝胶绝热涂料系统围护结构外表面类型和气凝胶绝热涂料系统围护结构内表面类型两种。

4.3.5　气凝胶绝热涂料系统仅作为保温功能层时，采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面内置类型。

4.3.6 非金属材料基层墙体和屋面（包括钢筋混凝土、砌体墙体等）的保温层外采用气凝胶绝热涂料系统围护结构表面外露类型的基本构造重点是基层防水防裂处理以及应用腻子时注意腻子强度，与下伏材料的粘结效果等。

4.3.10 为延长外墙气凝胶绝热涂料系统的使用寿命，墙面应作必要的 建筑技术处理及涂装设计。外窗的挡水坡端、檐口、窗盘底部应采取滴水线构造措施； 女儿墙及阳台的压顶，粉刷面应有指向内侧的泛水坡度；对坡屋面建筑物的檐口，应超出外墙面，防止雨水玷污墙面。对于涂刷面积较大的墙面，应做墙面装饰性分格设 计。对于外墙管道与设备（如空调室外机组、脱排机等）应做合理的建筑处理，以减少外墙饰面的污染。

4.3.11~4.3.12 气凝胶绝热涂料系统涂饰之前应先保证基层质量及清洁情况,才能保证涂料的涂刷质量。找平层必须要保证其强度，并应采取相应措施尽可能减少开裂。基层表面应进行清理，对含水率、pH值进行控制，使基层达到无油渍、无粉尘及干燥要求，目的在于保证饰面层与基层粘结的牢靠性。

4.4 既有建筑节能改造设计

4.4.1既有建筑节能改造应先进行现状诊断和改造效果预评估，综合考虑保温、隔热、防火、防水等要求制定改造方案。

4.4.2旧墙面节能改造采用气凝胶绝热涂料系统时，基层处理是关键，对不同基层进行处理达到粘结强度要求后实施改造。

5 施工

5.1一般规定

5.1.1 为确保工程施工质量，应根据设计图纸，结合实际情况，编制专项施工方案。此外，施工人员的施工水平对施工质量影响较大，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

5.1.4 施工温度是指施工环境温度和涂饰基层温度。根据经验当施工环境相对湿度大于85%，将不利涂料成膜；由于大风、大雾、下雨施工，将妨碍涂膜的养护，因而此时室外工程应停止施工。

5.2施工准备

5.2.4 根据不同的涂饰施工工艺要求选择相应施工工具。

5.2.5 工程施工前做好样板工程的目的：一是使操作人员预先掌握所用材料的特性、配比、操作要点等；二是是否符合设计要求；三是成为大面积工程施工质量的参照物。

5.2.6 旧墙翻新过程中，五年以上的耐水腻子由于材料老化，在翻新时必须铲除至墙底，否则会影响今后墙面涂料层的施工质量和装修后的长期使用效果。墙面翻新前一定要底涂漆涂刷好，只有把底涂漆涂刷好墙面才能起到抗碱防潮、封固建材、保护面涂漆的作用，还能把面涂漆的质感和遮盖力提高。

5.3 施工工艺

5.3.2 对基层缝隙处理，可消除面层反射裂缝、提高平整度。基层表面是否清洁可目测检查。基层含水率可用砂浆表面水分测定仪测定，也可用塑料薄膜覆盖法粗略判断。根据经验，抹灰层养护14d~21d，混凝土基层养护21d~28d，一般能满足含水率要求。基层表面pH值可用pH试纸或pH试笔测试。

5.3.3 对基层用腻子找补磨平，可消除面层反射裂缝、提高平整度。腻子找补应分遍进行，每遍均应充分干燥并打磨平整。外墙部位找补腻子应使用有耐水性能的腻子。

5.3.4 封底涂料可对基层孔隙进行封闭，避免面层出现泛碱发花问题，亦可提高中间层涂料和面层涂料的附着力，封底涂料施涂应均匀、完全，避免刷的过厚或漏刷。

5.3.7 涂料施工由建筑物自上而下施工可避免涂饰时可能发生的涂料液滴沾污下面已涂刷完毕的墙面上。大面积墙面根据设计要求分格作业，有利于捉高装饰效果。

5.3.10涂料施工完毕应注意产品保护，这是保证产品竣工和今后正常使用的必要措施。

5.3.11 施工时，一旦被玷污，应随时清除被玷污的部分。

6质量验收

6.1一般规定

6.1.1 气凝胶绝热涂料系统既属于墙体节能分项工程的分部工程，又属于涂饰工程的装修分部工程，故验收应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定执行。

6.1.2 材料的进场验收是把好材料合格关的重要环节。验收时应对材料的质量证明文件如出厂合格证、出厂检验报告及有效期内的型式检验报告进行核查。气凝胶绝热涂料系统的质量好坏对建筑节能的影响较大，应实施抽样复验。

6.1.6 检验批的划分按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的规定执行，原则上与现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210也保持一致。

6.2 主控顼目

6.2.3 气凝胶绝热涂料系统的节能效果的好坏主要取决于涂料饰面和中涂漆的垂直发射率等指标，本规定第6.1.2条中规定的抽样复验是对气凝胶绝热涂料的材料质量进行把关，但涂料饰面的形式、现场施工的质量、饰面的清洁度等对饰面的节能效界同样有影响，为保证施工后气凝胶绝热涂料的节能实际效果，应按现行行业标准进行现场抽样检测。

6.2.4 为了保证气凝胶绝热涂料系统的施工质量及节能效果，需要对墙体基层表面进行处理。由于基层表面处理属于隐蔽工程，施工中容易被忽视，事后又无法检查。验收主要依靠对隐蔽工程验收记录进行核查，且应全数检查。

6.3一般项目